# TEXTUUR, TYPE & KLEUR

Type: 	keramische steenstrip voor gevelbekleding, binnen & buiten.

Materiaal:	gebakken aarde/klei

Textuur:	vlak, geen bezanding, geen nerving

Kleur: 	wit

Hoekstrips beschikbaar.

# TECHNISCHE KENMERKEN

De strips worden geleverd onder CE-merk volgens EN 14411: 2012 + EN771-1: 2015 met de volgende karakteristieken :

Brandreactie: 						klasse A1

Afmeting L x D (dikte) x B (hoogte) 	volgens DIN EN 771-1: 		ca. 240x10x52 mm

St/m²:						ca. 54 (voeg 10 mm)

Vorst-dooi weerstand 		volgens DIN EN 771-1: 		vorstbestand

Wateropname 			volgens DIN EN 772-21:	≤ 3(M-%)

Oplosbare zouten:					S2

Kg/m² ca. (voeg 10 mm):					18 kg

# VERWERKINGSADVIES

De steenstrips worden bij de verwerking gemengd uit verschillende pakken. Vers lijmwerk dient steeds afgeschermd te worden.

De strips moeten droog en stofvrij zijn voor verwerking.

Verlijming gebeurt dient steeds volledig volvlaks volgens de buttering-floating techniek, m.a.w. dient aangebracht worden op de ondergrond en de achterzijde van de steenstrip zodat er 100% dekking is door de lijm.

TRANSPORT EN OPSLAG

De pallets niet op elkaar transporteren en stockeren om breuk te vermijden. Droog en stofvrij stockeren op een stevige ondergrond.

De fabrikant behoudt zich het recht om het productengamma en haar karakteristieken te wijzigen. De gebruiker dient er zich steeds van te vergewissen te beschikken over de meest recente beschrijvingstekst. De opgenomen data zijn volgens de door de fabrikant ter beschikking gestelde informatie.

Deze prestatieverklaring is opgesteld in overeenstemming met verordening nr. 305/2011 (EU) onder de algemene verantwoordelijkheid van de fabrikant.